Бон заградительный сорбирующий БЗС-10/300Н

ТУ 6416-003-35615057-98 /  ТУ 8026-022-35615057-2010 /  ТУ 3663-002-35615057-05

Бон заградительный  сорбирующий модели БЗС-10/300Н предназначен для локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на поверхности водных объектов (море, река, озеро, канал) и одновременно  для сорбционной очистки водной поверхности от нефтепродуктов.

БЗС-10/300Н представляет собой секцию, выполненную с одной стороны из ткани ПВХ, с другой из сетки, внутри которой располагается плавающий сорбирующий картридж. В нижней части бона в кармане расположен силовой элемент в виде цепи, выполняющий одновременно функцию балласта.

Сорбирующий картридж представляет собой конструкцию сорбирующего бона БСС-10/100 ППмв (ив). При необходимости возможна замена сорбирующего элемента. Удобство смены сорбирующего картриджа обеспечивается поворотной застежкой.

На краях бона установлены искробезопасные алюминиевые замки стандарта ASTM, предназначенные для соединения бона в линию, а так же для соединения с бонами другого типа.